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[bookmark: _Hlk40356169]PĀRSEGUMA SKAŅAS IZOLĀCIJAS THERMOWHITE IERĪKOŠANA 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Siltuma/skaņas izolācijas Thermowhite izbūves darbi objektā tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvprojektam. Darbi tiks uzsākti ar bezšuvju siltumizolācijas materiālu Thermowhite WD100R[footnoteRef:1] iestrādi, tā testēšanu[footnoteRef:2], kam paralēli sekos tvaika/skaņas izolācijas paklāja PE5/300 ar savstarpēju pārlaidumu 150 mm un 100 mm pārlaidumu uz sienām (vai PVC barjeras) ieklāšana, un pēc testēšanas rezultātu saņemšanas, uz kuras tiks iestrādātas Betona klona klona grīdas. [1:  Marka nosakāma atbilstoši Būvprojektam vai ekspluatācijas slodzei]  [2:  Detalizēti aprakstīt testēšanu (paraugu ņemšanas skaits, biežums, rezultātu saņemšanas laiks) ar atsauci uz ETA paredzēto procedūru, norādot konkrētus punktus no ETA] 

Thermowhite bezšuvju siltuma/skaņas izolācijas izveide notiek, iestrādājamo materiālu padodot no būvlaukumā norādītās zonas uz iestrādes zonu ar sūkņa palīdzību. Maksimālais padeves attālums ir 200 m, maksimālais padeves augstums 80 m. Thermowhite materiāls tiek jaukts uz vietas maisītāja-sūkņa tehnoloģiskajā iekārtā. Materiāls WD100R (atšifrējums R – recyclable (pārstrādāts) sastāv no pārstrādātām putupolistirola granulām un Thermowhite speciāla komponenta-minerālas saistvielas. Uz 1 m3 putupolistirola pildvielas nepieciešams pievienot 65 kg Thermowhite komponenta un 45 litri ūdens[footnoteRef:3].  [3:  proporciju pamatot ar atsauci uz ETA konkrētu punktu.] 

Pie šahtām izolācijas materiāls jāpārtrauc vismaz 10 cm attālumā no pārseguma malas (piemēram pie šahtām, lifta šahtas, ārējām durvīm), lai šķērsgriezumā tas nebūtu redzams.
Thermowhite materiāla padeves caurules ir no elastīga materiāla un netraucē strādnieku vai autotransporta kustību. Padeves caurules ierobežotas platības apstākļos tiek nostiprinātas pie konstrukcijām vai sastatnēm. Thermowhite iestrāde notiek ar lāzerniveliera palīdzību, materiālu izlīdzinot uz vajadzīgās augstuma atzīmes, un virskārtu nolīdzinot un nopresējot ar izlīdzināmo dēli. Pēc darbu pabeigšanas, ieklātajā zonā, tiek ierobežota vai noslēgta cilvēku kustība līdz nākamās konstruktīvās kārtas ieklāšanai.
Pēc 24 st. no Thermowhite iestrādes brīža uz tā izlīdzinošā slāņa tiek uzklāta skaņas / tvaika izolācijas putupolietilēna plēve PE 5/300 vai PVC plēve (grīdas uz grunts). Materiāls tiek ieklāts ar pārlaidumiem 150mm, nepieciešamības gadījumā to sastiprinot ar līmlenti.
Pārbaudes veids, metodes, biežums/etapu skaidrojumi
Thermowhite siltuma/skaņas izolācijas ieklāšanas darbu kvalitāti nosaka pēc virsmas līdzenuma vizuāli un ar 2 m līmeņrādi, virsmas augšējā atzīmes plaknes pieļaujamās novirzes ±1 cm robežās no projektētās virsmas atzīmes. Jo līdzenāk tiek ieklāts Thermowhite siltuma/skaņas izolācijas materiāls, jo precīzākā biezumā ir iespējams ieklāt nākošo konstruktīvo kārtu – betona klonu un nodrošināt šīs kārtas deformāciju mazināšanu, kā rezultātā varētu mazināties iekšā esošie spriegumi un samazinātu betona klona plaisāšanas risks.

BŪVMAŠĪNU, TEHNISKĀ UN MONTĀŽAS APRĪKOJUMA SARAKSTS
Darbu veikšanai izmanto maisītāju, lāzernivelieri, līmeņrādi, līdzināmo latu, rīvdēli, lāpstu.




