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BETONA DARBI
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas (remonta) sastāvi, stiegrojuma pretkorozijas apstrādes materiāli un sistēmas, labošanas darbu tehnoloģija atbilst EN 1504 standartu grupai. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm, stiprībai (ja nav saskaņotas atkāpes) utt.) pēc labošanas darbu veikšanas ir jāatbilst būvprojekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas, kas ir noteiktas LVS EN 1992 “2.Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana”. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas tad pasākumi, lai to novērstu jāsaskaņo ar Autoruzraugu. 
Būvdarbu izpildes klase (atbilstoši LVS EN 13670:2012 L Betona konstrukciju izgatavošana. (turpmāk - LVS EN 13670:2012 L), konstrukciju pielaides klase ģeometriskajām pielaidēm un būvdarbu izpildes klase ir noteiktas DVP Betona darbi.
Dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas darbi ir paredzēti gada siltajā periodā, kad gaisa temperatūra ir lielāka par +5°C. 
Piešķirtais raupjums (noņemams remontvirsmas materiāla slāņa biezums) ir x[footnoteRef:1] mm. [1:  Saskaņā ar EN 1504-10 3.17. maksimālais noņemams remontvirsmas slānis ir 15 mm.] 

Princips un metode, kas attiecas uz betona bojājumu[footnoteRef:2]: Princips x [XX]. [2:  Saskaņā ar EN 1504-9 6.2.1., 1. tabulu, A.1. tabulu, EN 1504-10 6., 1. tabulu] 

Ar izvēlētu principu un metodi saistīta 
- sagatavošana
- pielietošana
- kvalitātes kontrole[footnoteRef:3] [3:  Aprakstīt sagatavošanu, pielietošanu un kvalitātes kontroli] 

Remontvirsmas sagatavošana[footnoteRef:4] [4:  Uzskaitīt/aprakstīt sagatavošanas prasības atbilstoši EN 1504-10 2. tabulai un izvēlētajai metodei ] 

Betona sagatavošana
Vispārīgie norādījumi
Betons ar nepietiekošu stiprību, mehāniski un laika iedarbības rezultātā bojāts betons un, ja nepieciešams, betons bez bojājumiem jānoņem atbilstoši EN 1504-9 izvēlētajai metodei un principam.
Tīrīšana
Lietojot metodes, pie kurām nepieciešama tīrīšana, jāizpilda šādas prasības:
- remontvirsmai jābūt bez putekļiem, irdena materiāla, virsmas piesārņojuma un materiāliem, kas samazina saisti vai aizkavē iesūkšanos vai samitrināšanos ar remonta materiāliem.
Betona noņemšana
Lietojot metodes, pie kuram nepieciešama betona noņemšana, jāizpilda šādas prasības:
- noņemamajam daudzumam jāatbilst principam un metodei, kas izvēlēti no EN 1504-9;
- noņemšanai jābūt minimālai;
- noņemšana nedrīkst samazināt konstruktīvo veselumu vairāk par konstrukcijas spēju izpildīt savas funkcijas;
- citas prasības, kas noteiktas EN 1504-10 7.2.
Stiegrojuma sagatavošana
Pirms aizsardzības un remonta sistēmu pielietošanas, esošais un katrs jauns stiegrojums jāsagatavo atbilstoši specifikācijai un EN 1504-9 izvēlētajam principam un metodei un nepieciešamajam konstruktīvajam izpildījumam.
Lietojot metodes, pie kuram nepieciešama stiegrojuma tīrīšana, jāizpilda šādas prasības:
· Jānoņem rūsa, noslāņojumi, java, betons, putekļi un citi irdeni un kaitīgi materiāli, kas samazina saisti vai sekmē koroziju;
· citas prasības, kas noteiktas EN 1504-10 7.2.
Normatīvās atsauces materiālu un sistēmu pielietošanai saskaņā ar EN 1504-10 3. tabulu[footnoteRef:5]: [5:  Uzskaitīt standartus un to punktus, pamatojoties uz EN 1504-10 3. tabulā norādīto informāciju] 

- betona defektu novēršanai un konstruktīvajai pastiprināšanai:
- defektu novēršanai, kurus uzraisījusi stiegrojuma korozija:
Javas un betona iestrādāšana ar rokām[footnoteRef:6] [6:  EN 1504-10 8.2. sadaļā ir minēti citi, šai DVP neminētie remonta paņēmieni. Skatīt EN 1504-10 8.2. sadaļu.] 

Ja cementējošus materiālus vai sistēmas pielieto bez saistes gruntējuma, tad betona remontvirsma iepriekš kārtīgi jāsamitrina, bet pielietošanas laikā uz virsmas nevar būt ūdens. Jānorāda remontvirsmas stāvoklis, ja izmanto saistes gruntējumu.
Remonta java jāiestrādā sagatavotā remontvirsmā un jāsablīvē neatstājot gaisa ieslēgumus un tādā veidā, ka ir iegūta nepieciešamā stiprība un stiegrojums ir aizsargāts pret koroziju.
Remontjava vai betons tiek ieklāts kārtās (lai novērstu sēšanos vai nogulsnēšanos)/vienlaikus[footnoteRef:7].  [7:  Izvēlēties atbilstošu variantu] 

Kārtas biezums xx mm.
Laiks starp kārtu ieklāšanu xx min.
Citas prasības (ja nepieciešams).
Virsmas pārklājumi un citas apstrādes.
Izlīdzinošie pārklājumi jāuzklāj un jācietina pirms virsmas pārklājumu pielietošanas, ja nepieciešams aizpildīt nelīdzenas virsmas un virsmas poras.
Pārklājumi jāuzklāj noteiktā maksimālā un minimālā biezuma robežās xx – xx mm.
Nelīdzenumus var novērst kā noteikts EN 1504-10 8.2.2., 8.2.6., 8.2.7. punktā.
Kvalitātes kontroles testu un novērojumu pārskats[footnoteRef:8] [8:  Nosakāms pēc EN 1504-10 4. tabulas] 

	



